Производственные показатели грохотов ULS™:

Производительность и прочие показатели в разных, сухих и мокрых, процессах – в зависимости от процесса, задачи и материала. Примеры в таблице (показана удельная производительность, т.е., производительность на 1 м² площади просеивания, с целью приведения результатов работы грохота ULS™ и традиционных грохотов различных размеров к единому показателю):

| Материал (индустрия) | Сетка (мм) | Традиционный грохот | Грохот Ultimate Screener™ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пр. (т/ч·м²) | Э. (%) | Пр. (т/ч·м²) | Э. (%) |
| Дроблёный известняк, влажность 3% (нерудных материалов) | 6 | 3-4 | 65* | 20 | 85 |
| Дроблёный известняк, влажность 3% (нерудных материалов) | 2 | 0 | --- | 10 | 82 |
| Кварцевый песок, суспензия (нерудных материалов) | 0,08 | 8 (по питанию) | 60 | 45 (по питанию) | 90 |
| Кварцевый песок, суспензия (нерудных материалов) | 0,20 | 21 (по питанию) | 75 | 120 (по питанию) | 80 |
| Воск, сухой порошок (химическая) | 0,01 | 0 | --- | 0,1 | 95 |
| Уголь, суспензия (горнодобывающая/обогащение) | 0,045 | 0 | --- | 60 (по питанию) | 80 |
| Соединение брома, сухой порошок (химическая) | 0,063 | 0 | --- | 3 | 90 |
| Золотосодержащая руда (горнодобывающая/обогащение) | 10 | 1,5 | 40* | 13 | 85 |
| Влажный песок с глиной (нерудных материалов) | 5 | 0 | --- | 8 | 85 |
| Гранитный щебень (нерудных материалов) | 5 | 8 | 70 | 20 | 87 |
| Карбид вольфрама - металлический порошок (металлургия) | 0,063 | 0,03 | 50* | 3 | 95 |
| Полевой шпат, суспензия (нерудных материалов) | 0,2 | 0,04 | 50* | 2,5 | 92 |
| Кофейная барда (пищевая) | 0,015 | 0 | --- | 3,5 | 98 |
| Соединения биоактивных материалов (фармацевтическая) | 0,1 | 0,2 | 80 | 1 | 96 |
| Алмазосодержащая руда (горнодобывающая/обогащение) | 2 | 1 | 70* | 6 | 96 |
| Бокситы (горнодобывающая/обогащение) | 1,7 | 20 | 70* | 35 | 88 |
| Каолин, суспензия (керамическая) | 0.15 | 3 | 70* | 10 | 93 |

Условные обозначения: “Пр.” – производительность

“Э.” – эффективность

* – необходима постоянная или периодическая ручная

очистка/промывка сетки

Во всех случаях работы грохота Ultimate Screener™ забивания сетки не наблюдается.